Раздел VI

Указания и руководящие принципы по категориям источников:

Категории источников в Части III Приложения C

Категория источников (j)

Крашение и отделка в текстильной и кожевенной промышленности

Содержание

VI.J.	Крашение и отделка в текстильной и кожевенной промышленности	3

1.	Текстильная промышленность	4

1.1.	Вводная часть	4

1.2.	Описание процесса	4

1.3.	Источники химических веществ, перечисленных в Приложении С Стокгольмской конвенции	5

2.	Отделка кожи	6

2.1.	Введение	6

2.2	Описание процесса	7

2.3	Источники химических веществ, перечисленных в Приложении С	7

Стокгольмской конвенции	7

3.	Концентрации ПХДД/ПХДФ в химикатах, используемых в производственных цепочках текстильной и кожевенной промышленности	7

4.	Наилучшие имеющиеся методы и наилучшие виды природоохранной деятельности	8

5.	Альтернативы	8

6.	Мониторинг	9

Ссылки на литературу	9

Таблицы

Таблица 1. Концентрации ПХДД/ПХДФ в биоцидах и пигментах/красителях	7

VI.J.	Крашение и отделка в текстильной и кожевенной промышленности

Резюме

Загрязнение ПХДД/ПХДФ было обнаружено как в продуктах текстильной, так и кожевенной промышленности. Такое присутствие ПХДД/ПХДФ в текстильном и кожевенном производстве  объясняется: использованием хлорированных химикатов, особенно пентахлорфенола и хлорнитрофена, для защиты сырья (например, хлопка, шерсти и других волокон, кожи); а также использованием диоксин-загрязненных красителей (например, диоксазинов и фталоцианинов). В малых объемах ПХДД/ПХДФ может формироваться на этапах отделки и при сжигании отстоев, образуемых в технологическом процессе.

Существуют альтернативы вышеперечисленным красителям, поэтому применять их не следует.

Возможные альтернативы пентахлорфенолу и хлорнитрофену включают: 2-(тиоцианметилтио) бензотиазол (ТЦМТБ), o-фенилфенол (oФФ), 4-хлор-3-метилфенол (ХМФ) и 2-n-октил-4-изотиазолин-3-один (ОИТ).

Что касается наилучших имеющихся методов, наиболее эффективной основной мерой по предотвращению загрязнения текстильных и кожаных изделий ПХДД/ПХДФ будет отказ от использования диоксин-загрязненных биоцидов и красителей в производственной цепочке.

Также, в случае использования каких-либо из вышеперечисленных химикатов, предпочтение должно отдаваться партиям с низкой концентрацией (например, химикатам, подвергнутым дистилляции или очищенным иным образом). Насколько это возможно, для предотвращения образования ПХДД/ПХДФ следует избегать сжигания текстиля, обивочного материала, кожаных изделий и ковров.

Для того, чтобы предотвратить или свести к минимуму образование и выбросы ПХДД/ПХДФ при сжигании отстоев при водообработке и флотации, должны применяться наилучшие имеющиеся методы, описанные в разделе VI.D настоящего руководства (энергетические и промышленные котлы. Однако следует изучить другие экологически обоснованные приемы.

Текстильная промышленность

  - Вводная часть

Текстильная промышленность характеризуется одной из наиболее сложных производственных цепей. Это фрагментированный и неоднородный сектор с преобладанием малых и средних предприятий; например, в 2000 г. в Европейском Союзе действовало 114000 компаний с общей численностью работников в 2,2 миллиона (European Commission 2003b). Спрос в основном определяется тремя направлениями конечных продуктов: одежда, предметы обстановки помещений и промышленное использование.

Текстильная и швейная производственные цепочки состоят из большого количества звеньев, охватывающих весь производственный цикл от производства сырья (искусственные волокна) до полуфабрикатов (пряжа, тканные и нетканые материалы, включая процессы отделки) и до конечных или потребительских продуктов (ковры, текстильные изделия для дома, одежда и промышленные ткани).

  - Описание процесса

Текстильные и трикотажные ткани не могут превращаться в конечные продукты пока не пройдут несколько стадий интенсивной мокрой обработки (также называемых отделкой), таких как подготовка ткани, крашение, нанесение рисунка и отделка. Натуральные волокна обычно требуют большего числа этапов обработки, чем искусственные волокна. Производятся относительно большие объемы сточных вод, содержащих широкий спектр загрязнителей, и такие воды должны очищаться до отведения. Используется большое количество энергии для нагревания и охлаждения химических ванн и сушки тканей и пряжи.

Подготовка ткани требует расшлихтовки, очистки и отбелки, а также опаливания и мерсеризации. Операции крашения используются на разных стадиях производства для цветности и сложности рисунка, что повышает стоимость продукции. Краски, используемые в текстильной промышленности, по большей части синтетические. Отделка включает химическую и механическую обработку (EPA 1997).

С точки зрения экологии, основную озабоченность в отношении текстильной промышленности вызывает большой объем сточных вод и высокое содержание в них химических веществ. Другими важными факторами являются энергопотребление, воздушные выбросы, твердые отходы и запахи.

Хотя в производственной цепи присутствует много этапов и возникают основания для экологической озабоченности, образование полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) не может ассоциироваться с тем или иным этапом производства.

Напротив, следует уделить больше внимания тому факту, что ПХДД/ПХДФ попадают в процесс текстильного производства через применение пестицидов и загрязненных ПХДД/ПХДФ красителей, и это загрязнение ПХДД/ПХДФ переносится далее через разные этапы производственной цепи. В зависимости от этапа процесса, применяемых растворителей и физических условий, ПХДД/ПХДФ либо остается в текстильном изделии либо сбрасывается со сточными водами.

  - Источники химических веществ, перечисленных в Приложении С Стокгольмской конвенции

В технологической цепи текстильного производства процессы отделки обычно не являются источниками образования ПХДД/ПХДФ (Horstmann et al. 1993). Источниками обнаруженных ПХДД/ПХДФ скорее всего являются содержащие ПХДД/ПХДФ краски и пигменты, а также использование в некоторых странах загрязненных ПХДД/ПХДФ фунгицидов для обработки неотделанного сырья, например хлопка.

Новообразование ПХДД/ПХДФ может иметь место в текстильной производственной цепи там, где производится обработка сточных вод, удаление и сжигание отстоя. Применяемые для этого установки обычно вполне современные.

Таким образом, меры в отношении наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности  должны принимать во внимание:

- Загрязнение ПХДД/ПХДФ вследствие применения диоксин-загрязненных химикатов в технологической цепи текстильного производства;

-  Новообразование ПХДД/ПХДФ в термических операциях удаления отходов производства.

    - Загрязнение ПХДД/ПХДФ через диоксин-загрязненные химикаты

Химические препараты с установленным содержанием ПХДД/ПХДФ используются в двух нижеуказанных целях и включают перечисленные ниже химикаты (European Commission 2003b):

- Дефолианты или фунгициды: пентахлорфенол и  2,4,6-трихлорфенил-4’-нитрофенил эфир (хлорнитрофен);

- Красители: диоксазин на основе хлоранила и красители на основе фталоцианина.

Результаты анализов текстильных изделий различного происхождения и волокон четко указывают на то, что пентахлорфенол применялся и, возможно, все еще применяется в качестве биоцида для обработки сырья, особенно хлопка. Структура ПХДД/ПХДФ четко указывает на то, что пентахлорфенол являлся основным источником ПХДД/ПХДФ в проанализированных текстильных изделиях.

Хотя нет опубликованных данных о применении хлорнитрофена в текстильной промышленности, такое использование нельзя исключать, поскольку этот препарат заменил пентахлорфенол во многих областях (Masunaga, Takasuga and Nakanishi 2001; UNEP 2003).

1.3.2. Образование ПХДД/ПХДФ в термических операциях удаления сточных вод

В процессе текстильного производства есть несколько этапов, включающих образование  осадков сточных вод, которые далее сжигаются: например, сточных вод от испарений при очистке шерсти, сточных вод, содержащих набивные красители или латекс, применяемые при отделке ковров. Как и в любом процессе сжигания, в данном процессе могут образовываться ПХДД/ПХДФ, поскольку в таком отстое содержится достаточно много хлора, а также органически связанного хлора из эктопаразитицидов, таких как (-гексахлорциклогексан ((-ГЦГ, линдан), дильдрин или ДДТ, которыми обрабатывалось сырье, особенно шерсть (European Commission 2003b; UNEP 2003).

Что касается вероятности использования линдана, дильдрина и ДДТ, все основные страны- производители текстильного сырья запретили использование хлорорганических пестицидов для обработки овец, однако имеются данные, что шерсть, произведенная в некоторых странах бывшего Советского Союза и Южной Америки, содержит линдан в обнаруживаемых концентрациях (European Commission 2003b).

И, наконец, в текстильной промышленности используются полибромированные огнезащитные средства, такие как полибромированные дифенил-эфиры и хлорированные парафины (C10-13 хлорпарафины). Все галогенированные огнезащитные препараты при сжигании вовлекаются в процесс образования ПХДД/ПХДФ (European Commission 2003b).

Если этап грязеудаления и жироудаления объединяется с испарением сточных вод и сжиганием осадка при полной рециркуляции воды и энергии, достигаются дополнительные экологические преимущества по водосбережению и снижению объема удаляемых твердых отходов. Температура сжигательной установки должна быть около 1,200 °C для обеспечения деструкции ПХДД/ПХДФ. Летучая зола подлежит удалению мешочным фильтром. В газообразных эмиссиях такой интегрированной установки по грязеудалению и жироудалению было обнаружено 0.02 нг TEQ/нм3 (European Commission 2003 b, p. 278). Однако данная технология является сложной и требующей значительных капиталовложений и эксплуатационных затрат.

Сжигательная установка может также присутствовать при обезвоживании флотационного осадка и его термической регенерации в ротационной печи. Дымовые газы сжигаются в дожигателе (около 850° C) и выпускаются в атмосферу при температуре 120° C. В отходящих газах регенерационной установки очистного сооружения были обнаружены концентрации ПХДД/ПХДФ в 0,004 нг I-TEQ/нм³ (при 11% O2) (European Commission 2003 b, p. 415–417).

Наилучшие имеющиеся методы в отношении осадков обработки сточных вод после промывки шерсти включают:

- Использование осадка в производстве кирпича (в смеси с глиной) или ином процессе повторного использования;

- Сжигание осадка с рекуперацией тепла, при условии принятия мер для контроля или предотвращения эмиссий ПХДД/ПХДФ, формируемых за счет органически связанного хлора из пестицидов, потенциально содержащихся в осадке.

Более подробная информация содержится  в руководстве по наилучшим имеющимся методам и наилучшим видам природоохранной деятельности в отношении промышленных котлов-утилизаторов (раздел VI.D настоящего руководства).

Отделка кожи

Введение

Дубильное производство, особенно отделка кожи, заключается в выделке необработанных шкур или кож животных в кожу, которая может использоваться при производстве широкого ассортимента изделий. Весь процесс включает последовательность сложных химических реакций и механической обработки. Основной стадией является дубление, придающее коже прочность и основные свойства. Дубильни (сыромятни) очень часто являются малыми предприятиями (European Commission 2003а), включая ремесленное производство в развивающихся странах.

2.2	Описание процесса

Дубильное производство является потенциально интенсивным источником загрязнений вследствие объема сточных вод и использования таких химикатов, как биоциды, поверхностно-активные вещества и органические растворители.

Производственный процесс кожевенного завода может быть разделен на четыре этапа:

- Хранение шкур и кож и сортировка;

- Операции дубления;

- Пост-дубильные операции;

- Операции отделки.

2.3	Источники химических веществ, перечисленных в Приложении С

Стокгольмской конвенции

До сих пор нет сведений о загрязнении ПХДД/ПХДФ на территории или вокруг территории кожевенных заводов. Однако есть сообщения о загрязненности коммерческих кожаных изделий, и на основе структуры ПХДД/ПХДФ можно предположить, что те же процессы, что и в текстильной промышленности, в основном определяют присутствие  ПХДД/ПХДФ в кожаных изделиях и эмиссиях   (UNEP 2003).

Основным источником загрязнения, по-видимому, является пентахлорфенол. Это предположение подтверждается тем, что после запрещения этого препарата в Германии в 1989 году концентрации ПХДД/ПХДФ в кожаных изделиях снизились (European Commission 1996).

Концентрации ПХДД/ПХДФ в химикатах, используемых в производственных цепочках текстильной и кожевенной промышленности

В таблице 1 приводятся концентрации ПХДД/ПХДФ по результатам исследований биоцидов и химических веществ, используемых при производстве красителей. Следует отметить, что некоторая информация устарела и уже более не применима к современной ситуации. Однако, такая информация интересна с точки зрения исторической оценки, а также потому, что в некоторых уголках земли все еще могут применяться какие-либо ранее произведенные партии таких химикатов, либо могут все еще продаваться потребительские товары, обработанные этими химикатами.

Таблица 1. Концентрации ПХДД/ПХДФ в биоцидах и пигментах/красителях

| Химическое вещество | Страна или вид применения | Концентрация (нг I-TEQ/кг) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Биоциды |
| ПХФ (PCP) | Китай, Европа, США | 800,000–4,445,000 | Различные производственные процессы |
| ПХФ-Na (PCP-Na) | Китай, Европа, США | 500–3,374,000 | Различные производственные процессы |
| ХНФ (CNP) | Япония | 400/300,000 | Старые/новые технологии |
| Пигменты/сырьевой материал/красители |
| Хлоранил | Сырьевой материал для производства диоксазиновых красителей | 100–3,065,000 | Различные производственные процессы |
| Карбазол фиолетовый | Красящий пигмент | 211,000 |  |
| Синий 106 | Диоксазиновый краситель | 19,502–56,428 |  |

Наилучшие имеющиеся методы и наилучшие виды природоохранной деятельности

Хорошая практика управления включает обучение и подготовку персонала, техническое обслуживание оборудования (и ведение документации), хранение, перевалку, дозирование и распределение химикатов, а также хорошее знание сырья и конечной продукции.

Знание особенностей сырья текстильной промышленности важно для регулирования переноса загрязнителей. Волокна шерсти-сырца могут быть загрязнены пестицидами, иногда хлорорганическими пестицидами, включая пентахлорфенол и хлорнитрофен. Тщательная промывка и обезжиривание шерсти, например, пентахлорэтиленом, эффективно удалит весь жир и пестициды, которые обычно находятся в растворимой фазе.

В отношении ремесленного производства ответственные учреждения должны пропагандировать улучшение основных условий ведения дела и профбезопасность. Следует создать информационные программы и программы по просвещению.

Основными источниками загрязнения ПХДД/ПХДФ текстильных и кожевенных изделий являются химические вещества, применяемые в соответствующих производственных или отделочных цепочках, например, фунгициды и красители, загрязненные ПХДД/ПХДФ.

Наиболее эффективной основной мерой по предотвращению загрязнения текстильных и кожевенных изделий ПХДД/ПХДФ будет неприменение этих химических веществ в производственных цепочках. В случае использования каких-либо из вышеперечисленных химикатов, предпочтение должно отдаваться партиям с низкой концентрацией (например, дистиллированные или иным образом очищенные химикаты).

Для того, чтобы предотвратить или свести к минимуму образование и выбросы ПХДД/ПХДФ при сжигании отстоев при водообработке и флотации, должны применяться наилучшие имеющиеся методы. Однако следует изучить и другие экологически обоснованные приемы.

Альтернативы

Поскольку присутствие ПХДД/ПХДФ в текстильной и кожевенной промышленности в основном связано с использованием диоксин-загрязненных химических веществ, таких как пентахлорфенол и некоторые красители, альтернативой будет замена этих химических веществ веществами, не содержащими диоксинов. Например, в Германии после вывода из употребления пентахлорфенола в качестве консерванта применялись следующие химические вещества:

- 2-(тиоцианметилтио)бензотиазол (TCMTB; CAS Registry No. 21564-17-0);

- o-фенилфенол (oPP; CAS Registry No. 90-43-7);

- 4-хлор-3-метилфенол (CMK; CAS Registry No. 59-50-7);

- 2-n-октил-4-изотиазолин-3-один (2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one) (OIT; CAS Registry No. 26530-26-1).

#### Вышеупомянутые химические вещества оцениваются как менее опасные для окружающей среды, чем пентахлорфенол, но по заключенным в них свойствах они вовсе не безопасны. Следует поискать более безопасные химичсекие вещества.

Насколько это возможно, для предотвращения образования ПХДД/ПХДФ следует избегать сжигания текстиля, обивочного материала, кожаных изделий и ковров.

Мониторинг

Нет простых индикаторов, позволяющих определить загрязненные диоксинами волокна, шерсть или ткани. Многими анализами установлено отсутствие корреляции между концентрациями пентахлорфенола и ПХДД/ПХДФ в текстильных изделиях, хотя паттерны диоксинов позволяют предположить, что источником должен являться пентахлорфенол.  Это объяснимо тем, что пентахлорфенол водорастворим и удаляется в процессе отделки и конечной промывки, а ПХДД/ПХДФ абсорбируются на волокнах и остаются в ткани. В отношении кожаных изделий в большинстве случаев наблюдалась качественная корреляция между пентахлорфенолом и ПХДД/ПХДФ.

Должен быть создан/укреплен национальный потенциал для мониторинга возможных источников ПХДД/ПХДФ в текстильной и кожевенной промышленности, включая поставки по импорту. Необходимо иметь больше рекомендаций  по мониторингу пентахлорфенола в сточных водах.

Ссылки на литературу

EPA (United States Environmental Protection Agency). 1997. Textile Industry. Sector Notebook Project EPN3 10-R-97-009. EPA, Office of Compliance Sector Notebook Project, Washington, D.C.

European Commission. 1996. “Commission Decision of 26 February 1996 Concerning the Prohibition of Pentachlorophenol (PCP).” Official Journal No. L 068, 19/03/1996 P. 0032-0040. 96/211/EC: Notified by Denmark.

European Commission. 2003a. Reference Document on Best Available Techniques for the Tanning of Hides and Skins. BAT Reference Document (BREF). European IPPC Bureau, Seville, Spain. eippcb.jrc.es.

European Commission. 2003b. Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry. BAT Reference Document (BREF). European IPPC Bureau, Seville, Spain. eippcb.jrc.es.

Horstmann M., McLachlan M.S., Reissinger M. and Morgenroth M. 1993. “An Investigation of PCDD/F Formation during Textile Production and Finishing.” Organohalogen Compd. 11:417–420.

Masunaga S., Takasuga T. and Nakanishi J. 2001. “Dioxin and Dioxin-Like PCB Impurities in Some Japanese Agrochemical Formulations.” Chemosphere 44:873–885.

UNEP (United Nations Environment Programme). 2005. Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furan Releases. UNEP, Geneva. www.pops.int/documents/guidance/Toolkit_2005.pdf.

# Footnotes

Не указан в European Commission 2003 b.

1 нг (нанограмм) = 1 × 10-12 килограмм (1 × 10-9 грамм); Нм3 = нормальных кубический метр, объем сухого газа, измеренный при 0 °C и 101,3 кПа. Информацию об измерении токсичности  см. раздел I.C, параграф 3 настоящего руководства.

Установлена максимальная концентрация в 5 мг пентахлорфенола на кг конечного продукта.